日期：

2019

年

4

月

版本：

A0

描

述

:

德

岸

胶

带

透明双面胶带

1050

技

术

资

料

采用超薄透明 PET 基材，两面涂敷优质丙烯酸酯胶粘剂，制成的透明双面胶带。

特 点:

* 对塑料、泡沫、橡胶等材料粘接效果好；
* 模切加工性能优，不容易溢胶；
* 耐曲面、抗排斥力性能好；
* 对被粘材料的跟随性良好。

构 成:

-

-----

白色双面离型纸

(

0.

11

0

mm

)

-

-

----

丙烯酸酯胶粘剂

(

0

.0

2

3

m

m

)

-

-----

透明

P

ET

基膜

(

0

.0

05

m

m

)

-

-----

丙烯酸酯胶粘剂

(

0

.

02

3

m

m

)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 胶粘剂类型 | 胶带厚（mm） | 产品规格 |
| 丙烯酸酯系 | 0.050 | MAX 1050 mm |

用 途:

* 适用于电子、电器内部小型非金属部件的组装、固定；技术参数:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 测试项目 | 测试值 | 测试方法 |
| 粘着力(gf/25mm) | 1400 | GB/T2792 |
| 保持力(mm) | 0.2 | GB/T4851 |
| 滚球初粘力(J.DOW 法) | 6 | GB/T4852 |
| 剥离纸/膜剥离性(gf/50mm) | 10 | 23℃，65%RH 环境，对 50mm 宽的剥离纸与胶层做 T 型剥离。 |

保存期限:

本产品保存期为纳入后半年;避免日光直射、高温（40C 以上）、高湿（70%RH 以上）等条件下放置。 重要：以上资料为实验测试之平均值非产品规范用，根据不同的测试方法，数据各有差异，建议在选择合适的产品前，请客户自行试用评估，本公司不接受任何因推荐产品不当造成的直接或间接损失。